ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 
ТКАНЫЕ ФИЛЬТРОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 3187-76

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТКАНЫЕ ФИЛЬТРОВЫЕ Технические условия Wire weaved cloth with nets. Specifications | ГОСТ 3187-76 |
| --- | --- |

Дата введения 01.07.77

Настоящий стандарт распространяется на проволочные тканые сетки из низкоуглеродистой и высоколегированной стали, цветных металлов и сплавов, предназначенные для фильтрации, обезвоживания и сушки.

Сетки представляют собой проволочную ткань с нулевыми ячейками, полученную переплетением проволок основы с проволоками утка.

# 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Сетки подразделяют:

по виду переплетения на типы:

П - полотняного переплетения, в которых проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются через одну с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу (черт. 1). Ячейки в свету отсутствуют;

С - саржевого переплетения односторонние, в которых проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются через две проволоки с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу (черт. 2). Ячейки в свету отсутствуют;

Черт. 1

Черт. 2

СД - саржевого переплетения двухсторонние, в которых проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются поочередно через одну и через две с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу (черт. 3). Ячейка в свету отсутствует.

по качеству изготовления на группы:

группа 1;

группа 2.

Черт. 3

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.2. Номинальный диаметр и номинальное на 1 дм сетки число проволок основы и утка должны соответствовать указанным в таблице.

| Условное обозначение сетки | Сетки полотняного переплетения | Условное обозначение сетки | Сетки саржевого переплетения | Условное обозначение сетки | Сетки саржевого переплетения двухсторонние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм |  | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм |  | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм |
|  | основы | утка | основы | утка |  | основы | утка | основы | утка |  | основы | утка | основы | утка |
| П24 | 24 | 270 | 0,70 | 0,40 | С24 | 24 | 290 | 1,20 | 0,70 | СД24 | 24 | 260 | 1,00 | 0,60 |
| П28 | 28 | 270 | 0,60 | 0,40 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| П32 | 32 | 270 | 0,60 | 0,40 | С32 | 32 | 340 | 0,90 | 0,60 | СД32 | 32 | 325 | 0,70 | 0,50 |
| П36 | 36 | 270 | 0,50 | 0,40 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| П40 | 40 | 330 | 0,50 | 0,35 | C40 | 40 | 420 | 0,70 | 0,50 | СД40 | 40 | 400 | 0,60 | 0,40 |
| П44 | 44 | 360 | 0,45 | 0,30 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| П48 | 48 | 360 | 0,45 | 0,30 | С48 | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 | СД48 | 48 | 450 | 0,50 | 0,35 |
| П52 | 52 | 400 | 0,45 | 0,28 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| П56 | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 | С56 | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 | СД56 | 56 | 500 | 0,40 | 0,30 |
| П60 | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| П64 | 64 | 495 | 0,35 | 0,22 | С64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 | СД64 | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 |
| П68 | 68 | 495 | 0,35 | 0,22 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| П72 | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 | С72 | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 | СД72 | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 |
| П76 | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| П80 | 80 | 600 | 0,28 | 0,18 | С80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 | СД80 | 80 | 790 | 0,30 | 0,20 |
| П90 | 90 | 670 | 0,28 | 0,16 | С90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 | - | - | - | - | - |
| П100 | 100 | 670 | 0,25 | 0,16 | С100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 | - | - | - | - | - |
| П120 | 120 | 670 | 0,22 | 0,16 | С120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | СД120 | 120 | 900 | 0,25 | 0,18 |
| П160 | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 | С160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 | СД160 | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 |
| П200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 | С200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 | СД200 | 200 | 1100 | 0,20 | 0,14 |

Примечание. Номер сетки характеризует номинальное число проволок основы на 1 дм.

1.3. Сетки изготовляют шириной 1000 мм. По требованию потребителя - шириной 600, 1200, 1300 мм.

Предельные отклонения по ширине сетки 1 группы - ± 5 мм, 2 группы - ± 10 мм.

1.4. Сетки изготовляют свернутыми в рулон. В рулоне не должно быть более пяти кусков. Наименьшую длину или кратность куска устанавливает потребитель. При отсутствии требований потребителя длина куска сетки не должна быть менее 1000 мм, для сеток № 120, 160, 200 допускается один кусок длиной не менее 200 мм. С согласия потребителя допускается минимальная длина куска менее 1000 мм.

Для сеток 1 группы минимальная длина отдельного куска не должна быть менее 2000 мм.

1.3; 1.4. (Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.5. Теоретическая масса 1 м2 сетки указана в приложении 1.

Примеры условных обозначений

Сетка фильтровая, полотняного переплетения, номер 48, из низкоуглеродистой проволоки, 1 группы:

Сетка П48-НУ-1 ГОСТ 3187-76

То же, саржевого переплетения, односторонняя, номер 64, из проволоки марки 12Х18Н9Т, 1 группы:

Сетка С64-12Х18Н9Т-1 ГОСТ 3187-76

То же, двусторонняя, номер 120, из проволоки марки 08Х18Н10, 2 группы:

Сетка СД120-08Х18Н10 ГОСТ 3187-76.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1a. Сетки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2.1. Сетки должны быть изготовлены из стальной термически обработанной проволоки: низкоуглеродистой по ТУ 14-4-1563-89, высоколегированной из сталей марок 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т по ТУ 14-4-1571-89.

По требованию потребителя сетки изготовляют из проволоки других металлов и сплавов, а также из проволоки, имеющей защитное покрытие.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2. Переплетение проволок в сетке должно быть правильным. Пропуска проволок не должно быть.

2.3. В сетке не должно быть разорванных проволок. В сетках из высоколегированной проволоки допускаются местные одиночные изломы проволок утка не более пяти на 1 м2 сетки, для сеток 2 группы и не более трех - для сеток 1 группы.

2.3.1. Число сращенных концов проволоки, петель, скруток, галочек на 1 м2 сеток не должно превышать для сеток из низкоуглеродистой проволоки 1 и 2 групп и для сеток из высоколегированной проволоки 2 группы:

9 - для сеток № 24 - 90;

13 - для сеток № 100 - 200.

Для сеток 1 группы из высоколегированной проволоки:

6 - для сеток № 24 - 90;

10 - для сеток № 100 - 200.

2.3, 2.3.1. (Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

2.4. Проволоки утка в местах перекрещивания должны вплотную прилегать друг к другу. Допускаются зазоры между проволоками утка в местах перекрещивания, не превышающие 0,1 диаметра проволоки утка.

2.5. В сетке не должно быть механических повреждений, сшитых мест и заработанных инородных предметов.

2.6. Предельные отклонения на 1 дм от номинального числа проволок в сетках всех видов не должны превышать:

± 1 проволока по основе сеток № 24 - 100;

± 20 проволок по утку сеток № 24 - 100;

± 2 проволоки по основе сеток № 120 - 200;

± 30 проволок по утку сеток № 120 - 200.

2.7. Сетки изготовляют с закрайками и без закраек. При изготовлении сеток без закраек концы проволок утка должны быть ровно подрезаны или загнуты. Одна сторона полотна сетки шириной 600 мм может быть закрайкой, другая - без закрайки.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

# 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Сетки предъявляются к приемке партиями. Партия должна состоять из рулонов сетки одного типа, размера, материала, оформленных одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение сетки;

ширину сетки в миллиметрах, длину в метрах;

количество рулонов в партии.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2. Проверке на качество и тип переплетения, количество сращенных концов проволок, петель, скруток и галочек, длину и ширину сетки подвергают каждый рулон сетки.

3.3. В каждом отобранном рулоне проверяют все куски сетки.

3.4. От принятых по п. 3.2 рулонов сетки отбирают 10 %, но не менее трех рулонов, у которых проверяют число проволок основы и утка. При получении неудовлетворительных результатов проверки производят повторную проверку на удвоенном количестве рулонов, не подвергшихся контролю. Результаты повторной проверки являются окончательными.

С согласия потребителя участки полотна сетки с дефектами могут не вырезаться, а отмечаться цветным карандашом и из общего метража исключаться.

# 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для проверки количества сращенных концов проволок, петель, скруток и галочек на 1 м2 сетки выбирают место, где визуально заметно наибольшее их скопление.

4.2. Качество и тип переплетения сеток, количество сращенных концов проволок, петель, скруток и галочек проверяют визуально при перемотке рулона сетки. Контроль сеток № 100 - 200 должен производиться с нижним подсвечиванием.

4.3. Число проволок основы и утка подсчитывают при увеличении 7 - 20( для сеток:

№ 24 - 60 на 1 дм для основы и на 0,1 дм для утка;

№ 64 - 200 на 0,1 дм для основы и утка.

Число проволок подсчитывают в трех местах, одно из которых расположено в середине сетки, а два других - по краям, но не ближе 100 мм от края сетки. Окончательный результат подсчитывают как среднее арифметическое значений трех измерении сетки, умноженное на коэффициент 10:

№ 24 - 60 - для основы;

№ 64 - 200 - для основы и утка.

Прямая линия, соединяющая любые два места измерения, не должна совпадать с направлением основы и утка.

4.4. Значение зазора (А) в миллиметрах между проволоками утка в местах перекрещивания вычисляют по формуле

- для сетки полотняного переплетения;

- для односторонней сетки саржевого переплетения;

- для двухсторонней сетки саржевого переплетения;

где n - число проволок утка на 1 дм основы;

d - фактический диаметр проволоки утка, мм.

4.5. Для измерений диаметра проволоки оставляют не менее трех проволок утка на одном рулоне, выступающих за кромку сетки. Диаметр проволоки проверяют микрометром с ценой деления шкалы 0,01 мм.

4.6. Ширину рулона сетки измеряют рулеткой в любом месте. Ширина сеток измеряется по крайним проволокам основы.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.7. Длину рулона сетки проверяют при перемотке рулона на контрольной машине счетчиком или рулеткой.

# 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Сетки № 100 - 200 должны быть намотаны на твердый цилиндрический сердечник, длина которого на 50 - 100 мм больше ширины сетки. Сердечник должен быть прочным, ровным и не вызывать коррозии сеток.

5.2. Каждый рулон сетки должен быть перевязан посередине и по краям проволокой по ГОСТ 3282-74 или другой мягкой проволокой по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3. Каждый рулон сеток № 100 - 200 должен быть обернут бумагой по ГОСТ 9569-79 или ГОСТ 8828-89 или другой бумагой, равноценной по защитным свойствам. Затем рулоны укладывают в плотные деревянные ящики типа II по ГОСТ 18617-83 или другие ящики, обеспечивающие защиту от коррозии и механических повреждений.

Каждый рулон сеток № 24 - 90 должен быть обернут бумагой по ГОСТ 9569-79 или ГОСТ 8828-89 или другой бумагой, равноценной по защитным свойствам, затем полимерной пленкой по ГОСТ 10354-82 или ГОСТ 16272-79 или другой полимерной пленкой или тарным холстопрошивным полотном или сшивным лоскутом из отходов текстильной промышленности, а также другими материалами, исключающими применение тканей из натуральных волокон и не ухудшающими качество упаковки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4a. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

5.4. Масса рулона не должна превышать 8 кг. Масса пакета не должна превышать 1 т.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.5. На ярлыке, прикрепленном к рулону и стенке ящика, указывают:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение сетки;

ширину сетки в миллиметрах, длину в метрах.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.6. (Исключен, Изм. № 2).

5.7. Сетку транспортируют рулонами, ящиками и пакетами по ГОСТ 26663-85 и ГОСТ 24597-81 транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировании двух и более рулонов или ящиков одному потребителю из них формируют укрупненное грузовое место. Допускается формирование пакетов без применения поддонов. Рулоны или ящики размещаются в горизонтальном положении. Пакеты связывают не менее чем в двух местах с образованием петли под крюк подъемного механизма.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

5.8. Хранение сеток должно проводиться по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69.

5.7; 5.8. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5.9. Упаковка сетки, транспортируемой в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна соответствовать ГОСТ 15846-79.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

# Теоретическая масса 1 м2 сетки

| Сетки полотняного переплетения | Сетки саржевого переплетения односторонние | Сетки саржевого переплетения двухсторонние |
| --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Теоретическая масса 1 м2 сетки, кг | Условное обозначение | Теоретическая масса 1 м2 сетки, кг | Условное обозначение | Теоретическая масса 1 м2 сетки, кг |
| П24 | 3,49 | С24 | 11,22 | СД24 | 7,44 |
| П28 | 3,39 | - | - | - | - |
| П32 | 3,47 | С32 | 9,39 | СД32 | 6,19 |
| П36 | 3,33 | - | - | - | - |
| П40 | 3,18 | С40 | 7,89 | СД40 | 4,96 |
| П44 | 2,61 | - | - | - | - |
| П48 | 2,63 | С48 | 7,00 | СД48 | 4,28 |
| П52 | 2,64 | - | - | - | - |
| П56 | 2,54 | С56 | 5,82 | СД56 | 3,42 |
| П60 | 2,58 | - | - | - | - |
| П64 | 2,03 | С64 | 4,69 | СД64 | 3,31 |
| П68 | 2,07 | - | - | - | - |
| П72 | 1,82 | С72 | 4,10 | СД72 | 2,67 |
| П76 | 1,83 | - | - | - | - |
| П80 | 1,62 | С80 | 3,24 | СД80 | 2,41 |
| П90 | 1,53 | С90 | 3,18 | - | - |
| П100 | 1,48 | С100 | 2,79 | - | - |
| П120 | 1,46 | С120 | 2,62 | СД120 | 2,30 |
| П160 | 1,44 | С160 | 2,55 | СД160 | 2,05 |
| П200 | 1,24 | С200 | 2,45 | СД200 | 1,89 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

1. Скрутка - скрученные один или несколько раз петли утка, выступающие над поверхностью сетки с одной стороны полотна.

2. Галочка - изгибы утка, выступающие с обеих сторон полотна.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

X. Н. Белалов, Н. А. Галкина, Н. М. Щугаева, Л. А. Паршина, В. А. Кудашева

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 сентября 1976 г. № 2143

3. ВЗАМЕН ГОСТ 3187-65

4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 3282-74 | 5.2 |
| ГОСТ 8828-89 | 5.3 |
| ГОСТ 9569-79 | 5.3 |
| ГОСТ 10354-82 | 5.3 |
| ГОСТ 14192-77 | 5.4а |
| ГОСТ 15150-69 | 5.8 |
| ГОСТ 15846-79 | 5.9 |
| ГОСТ 16272-79 | 5.3 |
| ГОСТ 18617-83 | 5.3 |
| ГОСТ 24597-81 | 5.7 |
| ГОСТ 26663-85 | 5.7 |

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта № 1742 от 15.11.92

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в ноябре 1982 г., марте 1987 г., в январе 1990 г., ноябре 1991 г. (ИУС 2-83, 6-87, 5-90, 2-92).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Типы, основные параметры и размеры 1 2. Технические требования 3 3. Правила приемки 4 4. Методы испытаний 4 5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 5 Приложение 1 Теоретическая масса 1 м2 сетки 5 Приложение 2 Термины и определения, используемые в стандарте 6